Техническая спецификация – Масло ТП-22

Масло, предназначенное для смазывания и охлаждения подшипников и вспомогательных механизмов высокооборотных паровых турбин, для использования в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды. Может применяться в турбо- и центробежных компрессорах в тех случаях, когда вязкость масла обеспечивает необходимые противоизносные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- глубокоочищенная минеральная основа и эффективная композиция присадок позволяют гарантировать высокий уровень эксплуатационных свойств: хорошую стабильность против окисления, пониженную склонность к образованию осадков, защиту деталей турбин от коррозионного воздействия
- обладает хорошими деэмульгирующими свойствами
- превосходит аналогичное масло марки 2 по показателям стабильности против окисления

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вязкость кинематическая, мм2/с: - при 50 0С - при 40 0С | 20,3 30.4 |
| --- | --- |
| Индекс вязкости | 95 |
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С | 198 |
| Температура застывания, 0С | -17 |
| Кислотное число, мг KOH/г | 0.06 |
| Массовая доля серы, % | 0.44 |
| Стабильность против окисления при 150 0С, 16 ч и расходе кислорода 3 дм3/ч: - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг KOH/г - летучие низкомолекулярные кислоты, мг KOH/г | 0,009 0,05 0,012 |
| Время деэмульсации, с | 102 |
| Плотность, при 15 0С, г/см3 | 0.875 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ | 1.0 |